**0W-40 SN/CF**

0W40, Mükemmel motor temizleme gücü, aşınma koruması ve genel performans sağlamaya yardımcı olmak için tasarlanmış, gelişmiş bir sentetik motor yağıdır.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API SM,

API SN ,

API SL ,

API CF ,

ACEA A3/B4,

ACEA A3/B3,

AAE (STO 0003) GROUP B7

***Teknik Özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Değerler** |
| **Kinematik Viskozite (100°C) [mm2/s = cSt]** | ASTM D445 | 12,5-16,3 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 150 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -40 |