**KIRMIZI GRES**

Kaliteli baz yağlar, performans arttırıcı katıklar ile üretilen, lifli, suya dayanıklı ve çok amaçlı kullanıma uygun kalsiyumlu grestir. Çalışma sıcaklığı 70 °C’yi geçmeyen düşük ve orta devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda ve şasi uygulamalarında kullanımı uygundur.

***Teknik özellikler***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod NLGI 0 NLGI 1 NLGI 2 NLGI 3** |  |
| **Renk** | Kırmızı |  |
| **Sabun Tipi** | ASTM D2270 Kalsiyum |  |
| **Penetrasyon, işlenmiş, 0,1 mm, 25 °C /** | ASTM D217 355-385 310-340 265-295 220-250 |  |
| **Damlama Noktası, °C** | ASTM D566 min 90 min 100 min 100 min 100 |  |