**HYDRAULIC OIL 32**

HİDROLİK YAĞLAR, kaliteli baz yağlar ile oksidasyon, aşınma ve pas önleyici katkılar kullanılarak formüle edilmiş hidrolik sistem yağlarıdır. Birçok endüstriyel sistemlerde ve hareketli hidroliklerde kullanımı tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

DIN 51524 Part 2, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, U.S. Steel 127, U.S. Steel 136, Bosch Rexroth, Eaton Vickers M-2950-S, AFNOR NFE 48-690, NFE 48-691,

Eaton Vickers I-286-S, GM LS-2, JCMAS HK, SAE MS1004

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 28,8-35,2 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 100 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 205 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -25 |
|  |  |  |