**SUPER HYDRAULIC OIL 100**

SÜPER HİDROLİK YAĞLAR, en iyi ve en yeni katkı paketleri ile hazırlanmış yüksek basınç ve yüksek sıcaklık altında rahatça çalışabilen yüksek indeksli hidrolik yağlarıdır. Her tip hidrolik sistemlerde endüstriyel uygulamalarda aşırı basınca mağruz kalınan ağır hizmet hidroliklerinde, inşaat, tarım, marin, plastik enjeksiyon makinelerinde, taşımacılık ve diğer birçok endüstriyel uygulamalarda güvenle kullanılabilir.

**Şartnameler ve Onaylar**

DIN 51524 Part 3, HVLP, DIN 51524 Part 2, ISO 11158 HV, Cincinnati Machine P-68, P-69, P-70, Parker Hannifin France (Denison) HF-0, Eaton Vickers M-2950-S, U.S.Steel 127, U.S. Steel 136, Eaton Vickers I-286-S, GM LS-2, Bosch Rexroth, SAE MS 1004, JCMAS HK, ANSI/AGMA 9005-E02-RO

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 90-110 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 130 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -20 |
|  |  |  |