**ISI TRANSFER YAĞI 32**

ISI TRANSFER YAĞI, iyi rafine edilmiş parafinik esaslı baz yağlar ile formüle edilmiş, çok iyi termal kararlılığı olan ısı transfer yağlarıdır. Kapalı sistemlerde 310°C, açık sistemlerde 200 °C’ye kadar güvenle kullanılabilir. Yüksek sıcaklıklarda yağın buharlaşma basıncı atmosferik basınçtan düşüktür.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

DIN 51522

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 28,8-35,2 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 95 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 215 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -12 |
|  |  |  |