**KAPALI SİSTEM DİŞLİ YAĞLARI**

Kapalı sistem dişliler için formüle edilmiş, aşırı basınç (EP) ve özel katkılar ile güçlendirilmiş, yüksek performanslı, aşırı yük ve basınç altında çalışan dişli yağlarıdır. -15 °C ile 120 °C arasındaki çalışma sıcaklıklarında (Viskozite değerlerine göre), kimyasal ve termal kararlılıklarını bozmadan uzun süre yüksek performans gösterirler.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

David Brown S1.53.101 (E), USS 224, AGMA 9005-E02, DIN 51517 Part 3

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** |  **68 100 150 220 320 460 680** |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | **ASTM D445** | **61,2- 90- 135- 198- 288- 414- 612-****74,8 110 165 242 352 506 748** |
| **Viskozite İndeksi,min** | ASTM D2270 | 90 90 90 90 90 90 85 |
| **Parlama Noktası,min °C** | ASTM D92  | 180 200 200 200 200 200 200 |
| **Akma Noktası,max °C** | ASTM D97  |  -12 -12 -9 -9 -9 -9 -9 |