**KESME YAĞI 32**

KESME YAĞI, modern rafinasyon işlemleriyle elde edilmiş kaliteli baz yağlardan formüle edilmiş nitelikli bir yağdır. İçerdiği kükürt-klorür bileşenleri ile kesme, broşlama, delme, öğütme ve çizime işlemlerinde yüksek basınca karşı ekstra direnç gösterir.

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (40°C), [cSt]** | ASTM D445 | 28,8-35,2 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 95 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 205 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -25 |
|  |  |  |