**75W-80 GL-5**

75W-80 SYN, Zorlu koşulların performans gereksinimlerini karşılamak üzere formüle edilmiş, API GL-5/GL-4 standartlarını sağlayan sentetik dişli yağıdır. Yük- sek hız/ağır yük, ve/veya yüksek hız/yüksek tork şartlarında çalışan hipoid ve sonsuz dişliler de dahil olmak üzere EP dişli yağlarının tavsiye edildiği diferansiyel, dişli kutularında kullanılır. Ağır yük altındaki aks dişlilerinde çok iyi performans gösterir. Geliştirilmiş formülü sayesinde konvansiyonel dişli yağlarına göre çok daha fazla yakıt tasarrufu sağlar.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-5/GL-4, ZF TE-ML 05A, 7A, 12E, 16B, C and D, 17B, 19B, 21 B, MAN 342M-1, MAN 342 M-2, Scania STO 1273.12, DlN 51517 Part 3, U.S. Steel 224, AGMA 9005-D94

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 8,4-13,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 130 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 210 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -39 |
|  |  |  |