**SAE 140 GL-4**

Sae 140, modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticari araçların şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-4, David Brown S1.53.101(E), U.S. Steel 224, DIN 51517 Part 3, AGMA 9005-D94ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 24-32,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 92 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 245 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -10 |
|  |  |  |