**SAE 90 GL-4**

90W, modern rafinaj işlemlerinden elde edilmiş mineral baz yağlardan ve üstün nitelikli katıklardan formüle edilmiş özel bir dişli yağıdır. Otomobil ve ticari araçların şanzımanlarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-4, David Brown S1.53.101(E), U.S. Steel 224, DIN 51517 Part 3,

AGMA 9005-D94ZF TE-ML 02A, 08, 16A, 17A, 19A

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 13,5-18,5 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 92 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -18 |
|  |  |  |