**TRUCK FLUID 426**

TRUCK 426, şanzıman ve hidrolik yağ gerekliliklerini karşılamak veya aşmak amacıyla tasarlanmış ekstra yüksek performanslı, çok amaçlı traktör yağıdır. TRUCK 426’deki ileri teknoloji, çok çeşitli ortamlarda ve koşullarda çalışan tarımsal ve ticari traktörlerin performansını en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Ağır hizmet tipi şanzımanlar, diferansiyeller, son dişli üniteleri, hidrolik sistemler, hidrolik direksiyon sistemleri, ıslak frenler, kuyruk milleri (PTO’lar) ve hidrostatik tahrikler ve tarım, inşaat, ve taş ocağı dahil olmak üzere arazi uygulamalarında tavsiye edilir.

**Sertifikalar ve Standartlar:**

API GL-4, CF-4 -FORD-ESEN, M2C 86B-MASSEY, FERGUSON, CMS M1135, VOLVO WB-101

**Teknik Özellikler**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test** | **Metod** | **Tipik Özellikler** |
| **Görünüş** | Gözle | Temiz-Berrak |
| **Kinematik Viskozite (100°C), [cSt]** | ASTM D445 | 9,7 |
| **Viskozite İndeksi** | ASTM D2270 | Min. 145 |
| **Parlama Noktası, °C** | ASTM D92 | Min. 220 |
| **Akma Noktası, °C** | ASTM D97 | Max. -36 |
|  |  |  |